## Slide 1: Особенности формирования лавесовского полиэдра в синтетическом теннантите и влияние изовалентного замещения на магнитные свойства и теплоёмкость в соединениях из группы теннантита-тетраэдрита
Федеральном государственном бюджетном научном учреждение «Технологический институт сверхтвердых и новых углеродных материалов», (ФГБНУ ТИСНУМ)
Ярославцев Алексей

## Slide 2: План доклада
Введение
Особенности распределения меди в синтетическом теннантите Cu12As4S13
  Рентгеноструктурный анализ
  Электронная просвечивающая микроскопия
  Квантовомеханические расчеты
Особенности формирования фононных мод на примере экспериментальной и расчетной теплоёмкости для соединений Cu12As4S13 и Cu3AsSe3
Влияние изовалентного замещения на намагниченность на примерах соединений Cu12As4S13, Cu3AsSe3, Cu12Sb4S13 и Cu3SbSе3
Заключение

## Slide 3: Цели и задачи
Цель:
определение положения атомов меди в синтетического теннантита Cu12As4S13 и особенности формирования лавесовского полиэдра
изучение влияния изовалентного замещения в соединениях группы теннантита–тетраэдрита на теплоемкость и магнитные свойства на примере Cu12As4S13, Cu3AsSe3, Cu12Sb4S13 и Cu3SbSе3
Задачи:
синтез соединений из группы теннантита–тетраэдрита
исследование положение атомов меди в монокристаллическом образце синтетического теннантита Cu12As4S13 в диапазоне температур от 80 до 300 К
проведение экспериментальных измерений температурных зависимостей теплоёмкости для образцов Cu12As4S13 и Cu3AsSe3 и магнитной восприим-чивости для образцов Cu12As4S13, Cu3AsSe3, Cu12Sb4S13 и Cu3SbSе3

## Slide 4: Актуальность исследования
определение положения атомов меди позволяет разобраться в формировании лавесовского полиэдра в соединениях группы теннантита–тетраэдрита
структура лавесовского полиэдра приводит к возникновению низкоэнергетических фонон-ных мод, уменьшает теплопроводность и влияет на теплоёмкость
изовалентное замещение в соединениях группы теннантита–тетраэдрита влияет на локальное окружение атомов меди, тем самым изменяет температуру магнитного упорядочения и энергию низкоэнерге-тических фононных мод
описанное выше позволяет понять механизмы формирования физических свойств в соеди-нениях из группы теннантита–тетраэдрита и дает актуальные данные для создания функ-циональных материалов на основе соединений из группы теннантита–тетраэдрита
Структура соединений из группы теннантита–тетраэдрита состоит из характерных пирамидальных комплексов, которые образуют лавесовский полиэдр.
Лавесовский полиэдр. Желтый — атом серы,
синий — атом меди

## Slide 5: Термоэлектрический эффект
Enhanced Thermoelectric Performance of Synthetic Tetrahedrites / J. Heo [и
др.] // Chemistry of Materials. — 2014. — Март. — Т. 26, № 6. — С. 2047—
2051.
Сводная таблица термоэлектрической эффек-тивности для синтетического тэтраэдрита Cu12-xSb4S13 допированного Mn (x = 0, 0.5, 1, 1.5, 2)
S — коэффициент Зеебека,
σ — электропроводность,
k — теплопроводность,
T — температура

## Slide 6: Методика получения образцов
Образцы получены спеканием в вакуумированных кварцевых ампулах из шихты в стехиометрическом соотношении 3Cu:(As,Sb):3(S,Se)
Образец Cu12As4S13 дополнительно подвергнут направленной перекристаллизации по методу Бриджмена-Стокбаргера
Пример схемы темпетарутрного режима синтеза соединений синтетического теннантита Cu12As4S13.

## Slide 7: Идентификация образцов
Cu12As4S13
Cu3SbS3
Cu3AsSe3
Cu3SbSe3
Cu12As4S13
Rф=5.2%
Сводная таблица рентгенофазового анализа синтезированных образцов
Пример обсчёта экспериментальной порошковой дифрактограммы синтетического теннантита Cu12As4S13 обработанной методом Ритвельда.

## Slide 8: Микроскопия Cu12As4S13
HAADF изображение структуры (вставка электронная дифракция) для плоскости (011) теннантита .
Энергодисперсионная карта атомов Cu в Cu12As4S13 с 1 мм2 Cu12.81As3.95S13.
Монокристалл синтетического теннанта высокого качества
При STEM анализе не обнаружено примеси и дефектов
.

## Slide 9: Особенности заселенности позиций меди в лавесовском полиэдре в синтетическом Теннантите
Cu2occ=0.727
a=10.1572(2)Å
I43m
Cu21occ=0.136
Rф=3.25%
Cu2occ=0.727+0.136×2=0.999
Cu2occ=0.7+0.17×2=1.04(литература)*
Структурная формула синтетического теннантита Cu12As4S13, а не Cu12.5As4S13
*Crystal structure of copper-rich unsubstituted tennantite, Cu12.5As4S13 / E. Makovicky [и др.] // The Canadian Mineralogist. — 2005. — Т. 43, № 2. — С. 679—688.

## Slide 10: Анализ формы пиков STEM изображения для плоскости (011) синтетического теннантита
Atomap: a new software tool for the automated analysis of atomic resolution images using two-dimensional Gaussian fitting / M. Nord [и др.] // Advanced Structural and Chemical Imaging. — 2017. — Февр. — Т. 3, № 1. — С. 9.
I0 — интенсивность фона, A — амплитуда центра пика, x0 и y0 — координаты
центра ряда, 𝜎𝑥 и 𝜎𝑦 — стандартное отклонение, 𝜃 — угол поворота элиптичности столбца
Наличие неоднородной эллиптичности подтверждает наличие смещения меди в лавесовском полиэдре
Эллиптичность рядов меди после анализа HAADF изображения программой Atomap и дополнительным вычетом дрейфа

## Slide 11: Квантовомеханические расчеты. Энергия элементарной ячейки
Сводная таблица энергий 19 структур, с разным расположением атомов в лавесовском полиэдре
Изображения «лавесовского» полиэдра: левый — исходный полиэдр, справа — с сдвинутой позицей меди
По расчетам методом теории функции плотности могут существовать все структуры
Максимальное расстояние между атомами меди в идеальной структуре и структуре с сдвинутой позицией меди составляет 0,6 Å, экспериментальное — 1,1 Å

## Slide 12
Квантовомеханические расчеты. Распределения заряда в элементарных ячейках
Atom | Var0 | Var1 | Var2 | Var3 | Var4 | Var5 | Var6 | Var7 | Var8 | Var9
Cu1 | +0.557 | +0.554 | +0.556 | +0.555 | +0.557 +0.547 | +0.555 | +0.557 +0.551 | +0.553 +0.550 | +0.550 | +0.550
Cu2 | +0.497 | +0.481 +0.456 | +0.453 +0.394 | +0.483 +0.381 | +0.521 +0.464 | +0.485 +0.400 | +0.487 +0.503 | +0.484 +0.446 | +0.507 +0.447 | +0.503 +0.446
S1 | -1.412 -1.479 | -1.405 -1.512 | -1.403 -1.498 | -1.402 -1.488 | -0.723 -0.744 | -1.394 -1.504 | -0.716 -0.749 | -1.447 -0.700 | -1.436 -0.699 | -1.434 -0.697
S2 | -0.976 | -0.886 | -0.777 | -0.803 | -0.926 | -0.832 | -0.932 | -0.870 | -0.867 | -0.863
As | +3.001 | +3.045 +3.014 | +3.103 +2.993 | +3.046 +3.175 | +0.905 +0.853 | +3.108 +3.049 | +0.880 +0.876 | +1.526 +2.272 | +1.558 +0.964 | +1.514 +0.866
Atom | Var10 | Var11 | Var12 | Var13 | Var14 | Var15 | Var16 | Var17 | Var18 | Var19
Cu1 | +0.555 | +0.554 | +0.553 | +0.555 | +0.555 | +0.554 | +0.553 | +0.555 | +0.555 | +0.555
Cu2 | +0.463 +0.480 | +0.507 +0.312 | +0.467 +0.432 | +0.499 +0.429 | +0.509 +0.362 | +0.502 +0.386 | +0.485 +0.433 | +0.508 +0.434 | +0.504 +0.429 | +0.504 +0.429
S1 | -0.694 -0.746 | -1.397 -1.528 | -1.395 -1.523 | -1.403 -1.532 | -1.414 -1.520 | -1.421 -1.519 | -1.388 -1.515 | -1.404 -1.531 | -1.411 -1.541 | -1.411 -1.541
S2 | -0.851 | -0.809 | -0.848 | -0.900 | -0.832 | -0.850 | -0.873 | -0.888 | -0.930 | -0.930
As | +0.758 +0.920 | +3.162 +3.000 | +3.003 +3.085 | +3.062 +3.002 | +3.097 +2.984 | +3.094 +3.012 | +3.064 +3.010 | +3.073 +2.994 | +3.062 +2.992 | +3.062 +2.992
Изображения «лавесовского» полиэдра: вверху— исходный полиэдр, внизу— с сдвинутой позицей меди
Сводная таблица распределение заряда для19 структур
Для более выгодных с энергетической точки зрения структур не возникает разной валентности на атомах меди Cu1, но возникает разность зарядов для Cu2 (Cu21)

## Slide 13: Структурное исследование теннантите при температурах 85, 115, 180, 250 и 293 К
Фазовый переход II рода по аномальному изменению значению Ueq у синтетического теннантита Cu12As4S13
Аномальное поведение значения атомарного смещения при пони-жении температуры

## Slide 14: Распределение электронной плотности в теннантите при 85 и 293 К на основе экспериментальных структурных данных
Электронной плотность синтетического теннантита Cu12As4S13 при температуре 85 К(правое) и при 293 К(левое) в плоскости 011.
CuII
CuII
АФМ упорядочение более выгодно, чем ФМ, ПМ упорядочение в структуре при температуре 85 К

## Slide 15: Мягкие моды в синтетических теннантите и мгриите
Cu12As4S13
Cu3AsSe3
𝜃d — температура Дебая, 𝜃𝑒𝑖 — температура соответствующего осциллятора Эйнштейна
Θд = 623 К
Те1 = 41 К
Те2 = 124 К
Те3 = 220 К
Θд = 500 К
Те1 = 42 К
Те2 = 186 К
Те3 = 288 К
Теплоемкость удовлетворительно описывается уравнением Дебая с тремя дополнительными осцилля-торами Эйнштейна

## Slide 16: Влияние изовалентного замещения на намагниченность
Cu12As4S13
Cu12Sb4S13
Cu3AsSe3
Cu3SbSe3
Замещение Cu–(As,Sb)–S приводит к изменению температуры магни-тного упорядочения с 124 К на 84 К
Замещение Cu–(As,Sb)–Se приводит к изме-нению температуры магнитного упорядо-чения с диапазона от 170 К до 270 К на диапазон от 170 до 300 К
124 К
84 К
170 К
280 К
170 К
300 К

## Slide 17: Заключение и выводы
Показано, на структурную формулу в синтетическом теннантите приходится 12 атомов меди
Проведен анализ расположения атомов меди в лавесовском полиэдре методом первопринципных расчетов, проведено сравнение элиптичности рядов меди для плоскости (011) HAADF изображения
Обнаружен фазовый методом рентгеноструктурного анализа переход 2рода при температуре 124 К в синтетическом теннантите Cu12As4S13
Показано возникновение низкоэнергетических фононных мод в соединениях синтетических теннантита Cu12As4S13 и мгриита Cu3AsSe3 на примере сравнения расчетной и экспериментальной зависимостей теплоёмкостей
Исследован эффект изовалентного замещения на поведение магнитной восприимчивости от температуры:
  Замещение Cu–(As,Sb)–S приводит к уменьшению температуры магнитного упорядочения с 124 К на 84 К
  Замещение Cu–(As,Sb)–Se приводит к увеличению температур диапазона магнитного упорядочения с 170 К до 270 К на 170 до 300К

## Slide 18: Благодарности
Автор выражает благодарность А.В. Миронову, А.Н. Кузнецову, С.А. Тарелкину, И.А. Пережогину, А.П. Дудке, Е.Б. Модину, Б.П. Сорокину, Е.В. Суханова, Д.С. Незнахину, Д.О. Аликину, А.Н. Бабушкину, М.Ю.Попову, В.Д. Бланку

## Slide 19: Спасибо за внимание!

## Slide 20: Научная новизна работы
Показано, стехиометрическое соотношение в синтетическом теннантите
Обнаружен фазовый переход 2рода
Показано возникновение низкоэнергетических фононных
Обнаружен эффект аномального поведения магнитной восприимчивости

## Slide 21: Положения, выносимые на защиту
Установлено, что лавесовский полиэдр в синтетическом теннантите не обладает статистическим распределением меди и обладает фазовым переходом 2рода
Особенности распределения меди приводят к возникновению низкоэнергетических фононных мод в соединениях
Изовалетное замещение в соединениях приводит к изменению магнитных свойств