## Slide 1: Особенности формирования лавесовского полиэдра в синтетическом теннантите и влияние изовалентного замещения на магнитные свойства и теплоёмкость в соединениях из группы теннантита-тетраэдрита
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Технологический институт сверхтвердых и новых углеродных материалов», (ФГБНУ ТИСНУМ)
Ярославцев Алексей

## Slide 2: Структура соединений группы теннантита-тетраэдрита
Структура соединений группы теннантита–тетраэдрита:
а)
б)
в)
а) тетраэдрические каркасы;
б) тэтраэдрические каркасы и лавесовский полиэдр;
в)структура лавесовского полидра.

## Slide 3: Термоэлектрический эффект
Enhanced Thermoelectric Performance of Synthetic Tetrahedrites / J. Heo [и
др.] // Chemistry of Materials. — 2014. — Март. — Т. 26, № 6. — С. 2047—
2051.
Сводная таблица термоэлектрической эффек-тивности для синтетического тэтраэдрита Cu12-xSb4S13 допированного Mn (x = 0, 0.5, 1, 1.5, 2)
S — коэффициент Зеебека,
σ — электропроводность,
k — теплопроводность,
T — температура

## Slide 4: Актуальность исследования
механизмы формирования физических свойств в соединениях из группы теннантита–тетраэдрита не сформированы;
структура лавесовского полиэдра приводит к возникновению низкоэнергетических фонон-ных мод, уменьшает теплопроводность и влияет на теплоёмкость;
изовалентное замещение в соединениях группы теннантита–тетраэдрита влияет на локальное окружение атомов меди, тем самым изменяет температуру магнитного упорядочения и энергию низкоэнерге-тических фононных мод;
определение положения атомов меди в лавесовском полиэдре позволяет понять механизмы возникновения физических свойст.
Структура соединений из группы теннантита–тетраэдрита состоит из характерных пирамидальных комплексов, которые образуют лавесовский полиэдр.
Лавесовский полиэдр. Желтый — атом серы,
синий — атом меди

## Slide 5: Цели и задачи
Цель:
определение положения атомов меди в синтетическом теннантите Cu12As4S13 и особенности формирования лавесовского полиэдра;
изучение влияния изовалентного замещения в соединениях группы теннантита–тетраэдрита на теплоемкость и магнитные свойства на примере Cu12As4S13, Cu3AsSe3, Cu12Sb4S13 и Cu3SbSе3.
Задачи:
исследование положения атомов меди в монокристаллическом образце синтетического теннантита Cu12As4S13 в диапазоне температур от 80 до 300 К;
проведение экспериментальных измерений температурных зависимостей теплоёмкости для образцов Cu12As4S13 и Cu3AsSe3 и магнитной восприим-чивости для образцов Cu12As4S13, Cu3AsSe3, Cu12Sb4S13 и Cu3SbSе3.

## Slide 6: Методика получения образцов
Образцы получены спеканием в вакуумированных кварцевых ампулах из шихты в стехиометрическом соотношении 3Cu:(As,Sb):3(S,Se).
Образец Cu12As4S13 дополнительно подвергнут направленной перекристаллизации по методу Бриджмена-Стокбаргера.
Пример схемы темпетарутрного режима синтеза соединений синтетического теннантита Cu12As4S13.

## Slide 7: Идентификация образцов
Cu12As4S13
Cu3SbS3
Cu3AsSe3
Cu3SbSe3
Cu12As4S13
Rф=5.2%
Сводная таблица рентгенофазового анализа синтезированных образцов
Пример обсчёта экспериментальной порошковой дифрактограммы синтетического теннантита Cu12As4S13 обработанной методом Ритвельда.

## Slide 8: Микроскопия Cu12As4S13
а) атомарное изображение структуры (вставка электронная дифракция) для плоскости (011) теннантита .
б) Энергодисперсионная карта атомов Cu в Cu12As4S13 с 1 мм2 Cu12.81As3.95S13.
Монокристалл синтетического теннанта высокого качества
При STEM анализе не обнаружено примеси и дефектов.
.

## Slide 9: Особенности заселенности позиций меди в лавесовском полиэдре в синтетическом Теннантите
Cu2occ=0.727
a=10.1572(2)Å
I43m
Cu21occ=0.136
Rф=3.25%
Cu2occ=0.727+0.136×2=0.999
Cu2occ=0.7+0.17×2=1.04(литература)*
Структурная формула синтетического теннантита Cu12As4S13, а не Cu12.5As4S13.
*Crystal structure of copper-rich unsubstituted tennantite, Cu12.5As4S13 / E. Makovicky [и др.] // The Canadian Mineralogist. — 2005. — Т. 43, № 2. — С. 679—688.

## Slide 10: Анализ формы пиков STEM изображения для плоскости (011) синтетического теннантита
Atomap: a new software tool for the automated analysis of atomic resolution images using two-dimensional Gaussian fitting / M. Nord [и др.] // Advanced Structural and Chemical Imaging. — 2017. — Февр. — Т. 3, № 1. — С. 9.
I0 — интенсивность фона, A — амплитуда центра пика, x0 и y0 — координаты
центра ряда, 𝜎𝑥 и 𝜎𝑦 — стандартное отклонение, 𝜃 — угол поворота элиптичности столбца
Наличие неоднородной эллиптичности подтверждает наличие смещения меди в лавесовском полиэдре.
Эллиптичность рядов меди после анализа атомарного изображения программой Atomap и дополнительным вычетом дрейфа.

## Slide 11: Квантовомеханические расчеты. Энергия элементарной ячейки
Сводная таблица энергий 19 структур, с разным расположением атомов в лавесовском полиэдре.
Изображения лавесовского полиэдра: левый — исходный полиэдр, справа — с сдвинутой позицей меди.
По расчетам методом теории функции плотности могут существовать все структуры;
Максимальное расстояние между атомами меди в идеальной структуре и структуре со сдвинутой позицией меди составляет 0,6 Å, экспериментальное — 1,1 Å.

## Slide 12
Квантовомеханические расчеты. Распределение заряда в элементарных ячейках
Atom | Var0 | Var1 | Var2 | Var3 | Var4 | Var5 | Var6 | Var7 | Var8 | Var9
Cu1 | +0.557 | +0.554 | +0.556 | +0.555 | +0.557 +0.547 | +0.555 | +0.557 +0.551 | +0.553 +0.550 | +0.550 | +0.550
Cu2 | +0.497 | +0.481 +0.456 | +0.453 +0.394 | +0.483 +0.381 | +0.521 +0.464 | +0.485 +0.400 | +0.487 +0.503 | +0.484 +0.446 | +0.507 +0.447 | +0.503 +0.446
S1 | -1.412 -1.479 | -1.405 -1.512 | -1.403 -1.498 | -1.402 -1.488 | -0.723 -0.744 | -1.394 -1.504 | -0.716 -0.749 | -1.447 -0.700 | -1.436 -0.699 | -1.434 -0.697
S2 | -0.976 | -0.886 | -0.777 | -0.803 | -0.926 | -0.832 | -0.932 | -0.870 | -0.867 | -0.863
As | +3.001 | +3.045 +3.014 | +3.103 +2.993 | +3.046 +3.175 | +0.905 +0.853 | +3.108 +3.049 | +0.880 +0.876 | +1.526 +2.272 | +1.558 +0.964 | +1.514 +0.866
Atom | Var10 | Var11 | Var12 | Var13 | Var14 | Var15 | Var16 | Var17 | Var18 | Var19
Cu1 | +0.555 | +0.554 | +0.553 | +0.555 | +0.555 | +0.554 | +0.553 | +0.555 | +0.555 | +0.555
Cu2 | +0.463 +0.480 | +0.507 +0.312 | +0.467 +0.432 | +0.499 +0.429 | +0.509 +0.362 | +0.502 +0.386 | +0.485 +0.433 | +0.508 +0.434 | +0.504 +0.429 | +0.504 +0.429
S1 | -0.694 -0.746 | -1.397 -1.528 | -1.395 -1.523 | -1.403 -1.532 | -1.414 -1.520 | -1.421 -1.519 | -1.388 -1.515 | -1.404 -1.531 | -1.411 -1.541 | -1.411 -1.541
S2 | -0.851 | -0.809 | -0.848 | -0.900 | -0.832 | -0.850 | -0.873 | -0.888 | -0.930 | -0.930
As | +0.758 +0.920 | +3.162 +3.000 | +3.003 +3.085 | +3.062 +3.002 | +3.097 +2.984 | +3.094 +3.012 | +3.064 +3.010 | +3.073 +2.994 | +3.062 +2.992 | +3.062 +2.992
Изображения лавесовского полиэдра: вверху— исходный полиэдр, внизу— с сдвинутой позицей меди.
Сводная таблица распределение заряда для19 структур
Для более выгодных с энергетической точки зрения структур не возникает разной валентности на атомах меди Cu1, но возникает разность зарядов для Cu2 (Cu21).

## Slide 13: Структурное исследование теннантите при температурах 85, 115, 180, 250 и 293 К
Фазовый переход II рода по аномальному изменению значению Ueq у синтетического теннантита Cu12As4S13.
Аномальное поведение значения атомарного смещения при пони-жении температуры.

## Slide 14: Распределение электронной плотности в теннантите при 293 и 85 К на основе экспериментальных структурных данных
Электронная плотность в синтетическом теннантите Cu12As4S13 при температуре 293 (а) и при 85 К (б) в плоскости 011.
CuII
CuII
АФМ упорядочение более выгодно, чем ФМ, ПМ упорядочение в структуре при температуре 85 К.
а)
б)

## Slide 15: Мягкие моды в синтетических теннантите и мгриите
Cu12As4S13
Cu3AsSe3
𝜃d — температура Дебая, 𝜃𝑒𝑖 — температура соответствующего осциллятора Эйнштейна
Θд = 623 К
Те1 = 41 К
Те2 = 124 К
Те3 = 220 К
Θд = 500 К
Те1 = 42 К
Те2 = 186 К
Те3 = 288 К
Теплоемкость удовлетворительно описывается уравнением Дебая с тремя дополнительными осцилля-торами Эйнштейна.

## Slide 16: Влияние изовалентного замещения на намагниченность
Cu12As4S13
Cu12Sb4S13
Cu3AsSe3
Cu3SbSe3
Замещение Cu–(As,Sb)–S приводит к изменению температуры магни-тного упорядочения с 124 К на 84 К.
Замещение Cu–(As,Sb)–Se приводит к изме-нению температуры магнитного упорядо-чения с диапазона от 170 К до 270 К на диапазон от 170 до 300 К.
124 К
84 К
170 К
280 К
170 К
300 К

## Slide 17: Выводы
Показано, на структурную формулу в синтетическом теннантите приходится 12 атомов меди;
Проведен анализ расположения атомов меди в лавесовском полиэдре методом первопринципных расчетов, проведено сравнение элиптичности рядов меди для плоскости (011) HAADF изображения;
Обнаружен фазовый переход 2рода при температуре 124 К методом рентгеноструктурного анализа в синтетическом теннантите Cu12As4S13;
Показано, возникновение низкоэнергетических фононных мод в соединениях синтетических теннантита Cu12As4S13 и мгриита Cu3AsSe3 на примере сравнения расчетной и экспериментальной зависимостей теплоёмкостей;
Исследован эффект изовалентного замещения на поведение магнитной восприимчивости от температуры:
  Замещение Cu–(As,Sb)–S приводит к уменьшению температуры магнитного упорядочения с 124 К на 84 К;
  Замещение Cu–(As,Sb)–Se приводит к увеличению температур диапазона магнитного упорядочения с 170 К до 270 К на 170 до 300 К.

## Slide 18: Благодарности
Автор выражает благодарность А.В. Миронову, А.Н. Кузнецову, С.А. Тарелкину, И.А. Пережогину, А.П. Дудке, Е.Б. Модину, Б.П. Сорокину, Е.В. Сухановой, Д.С. Незнахину, Д.О. Аликину, Н.В. Мельниковой, А.Н. Бабушкину, М.Ю.Попову, В.Д. Бланку

## Slide 19: Спасибо за внимание!